План – конспект урока технологии

6 класс

Раздел: Материаловедение.

Тема: «Натуральные волокна животного происхождения».

Составила: Пешкова Галина Александровна

учитель  технологии МОУ Свенской СОШ №1

Тема: «Натуральные волокна животного происхождения. Свойства  тканей».

Тип урока: изучение нового материала.

Цель урока: познакомить учащихся с натуральными волокнами животного происхождения, свойствами шерстяных и шелковых тканей.

Задачи:

- Сформировать понятия о волокнах натурального животного происхождения, свойствах  шерстяных и шелковых тканей.

-Развивать  познавательные умения(выделять главное, наблюдать, делать опыты), общетрудовых умений( операционно-контрольных умений- пользоваться  инструментами, оценивать результаты  выполненных действий)   умений  учебного труда (работать  в должном темпе, приемов наблюдения), развитие  умений работать самостоятельно и  в группе).

- Воспитание  технологической  культуры труда.

Методическое оснащение урока:

- Материально-техническая база:

Кабинет трудового обучения.

Инструменты и приспособления:

мультимедиа установка, презентация.

- Дидактическое обеспечение:

- рабочая тетрадь;

- учебник

- образцы тканей  и  волокон;

Методы обучения: Словесные (рассказ, объяснение); наглядные (демонстрация презентации, наглядных пособий, самостоятельные наблюдения учащихся); Практические (упражнения по закреплению знаний, практическая  работа ), самостоятельная работа

Методы проверки ключевых компетенций учащихся: устный опрос, выполнение и анализ практической работы.

Новые слова: шерсть, руно, шелк-сырец, натуральный шелк, серицин. Прочность, сминаемость, драпируемость , износостойкость, теплозащитные свойства, пылеёмкость , скольжение , осыпаемость, усадка.

Ход урока.

- Организационный момент

- приветствие

- проверка явки учащихся;

- проверка готовности учащихся к уроку;

- настрой учащихся на работу;

- Вы готовы к занятию по технологии?

Перед вами лежат карточки настроений. Определите, какое сейчас у вас настроение и поднимите нужную карточку вверх, чтобы я увидела.

Хорошо! Я рада, что у многих отличное настроение и, мы можем приступить к работе!

- Изложение нового материала.

Актуализация  знаний.

Для  создания  проекта

Нужно выбрать ткани.

В магазинах их так много-

Выбирайте сами!

А чтоб верно подобрать,

Надо  свойства тканей знать!

- Давайте вспомним, какие волокна вы изучали в пятом классе?

Ответ: Натуральные волокна растительного происхождения – хлопок и лён.

Знаете  ли  вы  ещё  какие-либо виды волокон?

Как вы можете  сформировать тему  сегодняшнего  урока? СЛАЙД:  Натуральные волокна

Растительные   Животные

Сегодня на уроке вы  познакомитесь с натуральными волокнами животного происхождения; со свойствами  шерстяных и  шелковых тканей.

Записать в тетрадь: число,тему.

Тема урока. Натуральные волокна животного происхождения. Свойства  тканей.

СЛАЙД :

А вы знаете,  откуда  берется  шерсть?

СЛАЙД:

Шерсть – это волосяной покров животных: овец, коз, верблюдов. Основную массу шерсти дают овцы (95%).

СЛАЙД:

Шерстяной покров снимают ножницами или машинками. Длина шерстяных волокон от 2 до 4,5 см.

Состригают почти цельной неразрывной массой, которая называется руном.

Записать в тетради:   Сплошной пласт при стрижке овец (руно).

Виды шерстяных волокон – это волос и шерсть , они длинные и прямые, и пух – он более мягкий и извитый.(демонстрация  платков ).

СЛАЙД:

Перед отправлением на текстильные фабрики  шерсть подвергают первичной обработке: сортируют, то есть подбирают волокна по качеству; треплют – разрыхляют и удаляют засоряющие примеси; промывают горячей водой с мылом и содой; сушат в сушильных машинах. Затем изготавливают пряжу, а из неё ткани, которые красят в различные цвета и наносят различные рисунки

СЛАЙД:

ШЕРСТЯНЫЕ  ткани

драп

сукно

габардин

кашемир

Слайд:

Натуральный шёлк – это тонкие нити, которые получают при размотке коконов гусеницы тутового шелкопряда

Слайд:

Тутовый шелкопряд относится к ночным бабочкам. Когда гусенице приходит время превратится  в куколку, чтобы затем стать бабочкой, она выпускает из себя нить, прикрепляет её к сухой ветке и сплетает из этой нити себе гнездышко, который называется - кокон. Шёлковая нить уложена в коконе в 40-50 слоёв.

Слайд

Собирают коконы со дня завивки на 8-9 день и отправляют на первичную обработку. Цель первичной обработки – размотать коконную нить длина которой 600-900 метров. и соединить нити нескольких коконов одновременно в одну нить.

Такую нить называют шёлком – сырцом.

На текстильных фабриках из шёлка – сырца получают ткань.

СЛАЙД

виды шелковых тканей

атлас

бархат

крепдешин

шифон

Опыт:  понюхайте  образец №1 – что напоминает запах? (палёная  бумага), образец№2.?

Сможете ли вы  определить вид  сгоревшей ткани?

СЛАЙД

Определить  шерстяные  и шелковые ткани можно по  внешнему  виду, на  ощупь, по характеру горения.

Горят  медленно, обугливаясь в колечки.

Иногда  горят, только находясь в пламене.

Пахнут как паленые  волосы или перья

Какими свойствами обладают  ткани  из  волокон растительного происхождения?

Как  высчитаете  какими свойствами будут обладать ткани из  натуральных  волокон  животного происхождения?

Рассмотите   НИТИ ШЕРСТИ, которые  находятся  у вас на столах.

- Механические  свойства-

ОТНОШЕНИЕ МАТЕРИАЛА К ВОЗДЕЙСТВИЮ НА НЕГО                                           РАЗЛИЧНЫХ ВНЕШНИХ СИЛ

Прочность – устойчивость ткани к трению, стирке, воздействию солнца, 	света, растяжению.  (растянуть ткань)

- Сминаемость – образование складок, заминов при сидении и носке изделия.  (смять ткань)

- Драпируемость – способность ткани образовывать фалды,складки.

( собрать на нить)

Гигиенические (физические)-свойства  тканей ,направленные  на сохранение  здоровья человека

- Гигроскопичность – способность ткани впитывать влагу.(намочить)

- Теплозащитность – способность ткани  сохранять тепло.

- Пылеёмкость – способность ткани 	удерживать пыль

Технологические- это свойства, которые  проявляет ткань в процессе  изготовления изделия

- Скольжение-это подвижность одного слоя ткани относительно другого (демонстация)

- Осыпаемость- это выпадение нитей по  открытым срезам ткани.( демонстация образца)

- Усадка- это уменьшение размеров под действием влаги.

- Практическая работа (15 мин)

Вводный инструктаж учителя:

Практическая работа. Определение вида тканей.

Инструменты и принадлежности: образцы  шерстяной и шелковой ткани, толстая игла, тетрадь, таблица для определения вида ткани  (табл. 1), форма отчета.

Последовательность выполнения  работы:

- Рассмотрите образцы. Определите блеск  (или матовость)
образцов.

- Определите на ощупь гладкость и мягкость образцов.

- Определите сминаемость образцов: сомните образец в руке,
подержите его так 30 с, расправьте.

- Верхний срез лоскутов  соберите на нитку. Рассмотрите образовавшиеся складки. Жесткие, плохо драпирующиеся ткани образуют крупные , торчащие складки

- По полученым данным определите по таблице 2  вид ткани и впишите в форму отчета

| Признак | Шерсть | Натуральный шелк |
| --- | --- | --- |
| Блеск Гладкость Мягкость Сминаемость Драпируемость | Не блестит Шероховатая Средней жесткости Малая Средняя | Блестит Гладкая Мягкая Малая Высокая |

Таблица 1

Форма отчета

| Признак вида ткани | Образец |
| --- | --- |
|  | Образец№1 | Образец №2 |
| Блеск Гладкость Мягкость Сминаемость Драпируемость Вид ткани |  |  |

Вывод :

| Свойства тканей | Шерсть | Шелк |
| --- | --- | --- |
| Физико-механические: Прочность Сминаемость Драпируемость | Меньше, чем у хлопчатобумажных тканей Очень малая Средняя | Высокая Очень малая Высокая |
| Гигиенические: Гигроскопичность Пылеемкость Теплозащитные свойства | Значительная Большая Высокие | Значительная Малая Несколько выше, чем у хлопчатобумажных тканей |
| Технологические: Усадка Осыпаемость Раздвижка нитей в швах | Значительная Средняя Средняя | Значительная Значительная Значительная |

4.Закрепление изученного материала.(6мин)

Работа  по карточкам.

- Какие волокна относятся к натуральным?( шерсть,шелк, хлопок, лен)

- Перечислите животных из шерсти которых можно получить волокно? (верблюд, лама, кролик, овца, козы)

- Волокна  животных- это

- Как называют сплошной пласт при стрижке овец ?

-  Отрицательное свойство шерстяных тканей.

- Как горит чистошерстяное волокно?(медленно, образовывая колечки, с запахоп паленого волоса)

- Что называют натуральным шёлком?(нити которые получают при размотке коконов гусеницы тутового шелкопряда)

- Назовите четыре стадии развития шелкопряда.(яйцо, гусеница, куколка, бабочка)

- Какова цель первичной обработки шёлка? (получение шёлка-сырца)

-Какие свойства тканей относятся к основным?( механические, гигиенические, технологические)

6.Инструктаж учителя по выполнению домашнего задания.(1 мин)

Параграф №1 ,3. Найдите   информацию о правилах ухода за  изделиями из шерсти и шелка.Узнайте , что такое  свойлачиваемость.

8.  Подведение итогов урока учителем (5 мин)

За работу на  уроке  вы получали  звездочки, посчитай те  их количество.

Выставление отметок в классный журнал и дневники учащихся;

Молодцы! Вы отлично и дружно сработали сегодня на уроке!

Вы отлично знаете основные свойства  натуральных тканей, сможете применить полученные знания и умения при выполнении творческих проектов.

Теперь покажите  с помощью карточек  с каким настроение  вы  уходите  .